**SOLID PROFESSIONAL FADE OUT THINNER**

**Растворитель для переходов**

**Количество в коробке:** 6 штук.

Артикул: 500.5500 SOLID PROFESSIONAL LINE FADE OUT THINNER (фасовка 500 мл) разбавитель для переходов по лаку.

**ОПИСАНИЕ**

Разбавитель, позволяющий нивелировать оптическую границу, между старым и нанесёнными 2-К или 1-К акриловыми

материалами. Его целью является растворение опыла, оседающего вокруг ремонтируемой поверхности, а также

устранения оптической разницы блеска в месте соединения старой лаковой оболочки и ремонтного продукта.

**Гарантирует лёгкую и быструю растушёвку так же в случае применения лаков с высоким содержанием сухого**

**остатка** **(HS, VHS).**

- разглаживает поверхность,

- растушёвывает на не матированной поверхности,

- не приводит к потере блеска, так же во время прогревания при повышенной температуре (до 60oC),

- удобен в применении.

|  |  |
| --- | --- |
| Пропорции смешивания | Продукт готов к применению |
| Вязкость | 10-11сек., DIN 4/20oC, |
| Оборудование | Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP 1.3÷1.4 мм  Давление на входе: 2.0 – 2.5 бар |
| Нанесение | 2-3слоя с выдержкой 15-20сек. между слоями |
| Обработка | При необходимости полученное покрытие может быть отполировано после полного высыхания. |
| Техника безопасности | Во время работы с продуктами, необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.  Помещения должны хорошо проветриваться.  Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы. |

**Срок годности:** 24 месяца в заводской, закрытой упаковке при 20⁰С.