**SOLID UBS**

Антикоррозийное средство

**Артикул и название продукта:**

342.1004 SOLID UBS (1000 мл) - антикоррозионное средство под пистолет, цвет: черный

# ОПИСАНИЕ:

**SOLID UBS** представляет собой композицию на основе природных и синтетических пленкообразователей, наполнителей, ингибиторов коррозии и функциональных добавок в органическом растворителе без запаха.

**SOLID UBS** предназначен для защиты днища автомобиля. Покрытие отлично защищает днище автомобиля от коррозии, воздействия влаги, антиобледенительных реагентов, абразивного износа. Обеспечивает дополнительную шумоизоляцию кузова транспортного средства. Не воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик и резину. **SOLID UBS** образует полутвердое, эластично-упругое матовое покрытие черного цвета.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Температурный интервал эксплуатации покрытия от -60°С до +120°

Рекомендуемая толщина сухого покрытия 100 мкм

Теоретический расход для рекомендуемой толщины покрытия 5,3 м2/л

Массовое содержание нелетучих компонентов 53 %

Высыхание до степени 3 при температуре 20°С 24 часа

Содержание летучих органических компонентов (VOC) 470 г/л

Отсутствие коррозионного поражения в соляном тумане 600 часов при 35°С

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

Обрабатываемая поверхность перед нанесением **SOLID UBS** должна быть предварительно очищена от грязи, ржавчины, отслоившейся краски, обезжирена и высушена. Для обезжиривания рекомендуется использовать SOLID CLEANER.

**НАНЕСЕНИЕ: Перед нанесением, тщательно встряхнуть баллон.**

**SOLID UBS** наносится из аэрозольной упаковки. Допускается наносить **SOLID UBS** на предварительно загрунтованную поверхность, предварительно проверив совместимость покрытий. Температурный режим при нанесении и сушке от +10ºС до +30ºС.

**ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:**

Для промывки оборудования и инструмента использовать растворитель для промывки оборудования.

**SOLID UBS** хранится в герметичной таре в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не выше + 35ºС.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Все работы по нанесению **SOLID UBS** должны проводиться в помещениях, снабженных вентиляцией, с использованием средств индивидуальной защиты. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускать контакта SOLID **UBS** с источниками воспламенения.

**СРОК ГОДНОСТИ:**

В закрытой упаковке, 24 месяца со дня изготовления.