333.0650 SOLID JET FILLER

3-компонентный быстрый акриловый грунт, цвет серый

артикул 333.0650 (650 мл)

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Грунт-наполнитель SOLID JET FILLER

Отвердитель SOLID JET FILLER HARDENER

Ускоритель SOLID JET FILLER CATALYST

Разбавитель SOLID 2K THINNER

ХАРАКТЕРИСТИКА

Трехкомпонентный быстросохнущий грунт-наполнитель JET FILLER. Применяется для ремонтной окраски транспортных средств при быстром и локальном ремонте. Обеспечивает высокую межслойную адгезию. Подходит для всех существующих на рынке эмалей. Позволяет производить ремонт в условиях низкой температуры окружающего воздуха.

Преимущества продукта:

- хорошая наполнительная способность;

- очень короткое время сушки: возможность последующей обработки при 20°С уже через 2,5-3 часа;

- возможность использования при температуре 15°С;

- чрезвычайно легок в нанесении и обработке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Продукт обладает очень хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Можно наносить на:

Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные. Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты  (GFK/GRP). Полиэфирные шпатлевки. Эпоксидные грунты. Реактивные грунты. Изолирующие грунты. Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.

Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия.

На стальные и оцинкованные поверхности предварительно должен быть нанесен антикоррозионный протравливающий грунт. Старое лакокрасочное и ремонтное покрытие предварительно должно быть обработано  абразивом Р-240

НАНЕСЕНИЕ

Наносится в 2 полных слоя с межслойной выдержкой 7-10 минут. Важно: перед нанесением последующего  слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя.

ОБРАБОТКА

Перед нанесением последующих декоративных покрытий требуется шлифование. Сухое шлифование производить абразивом Р240-Р500, мокрое шлифование Р800 – Р1000.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок хранения: 12 месяцев с момента изготовления

Плотность продукта: 1,65 кг/л

Теоретическая укрывистость: 3-4 м²/л слой 100мкм

Содержание органических летучих веществ: 460 г/л

Цвет: серый, степень блеска: матовый

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

| Подготовка поверхности | Поверхность перед нанесением обработать абразивом Р-240 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистка поверхности | Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона SOLID CLEANER |  |  |
| Пропорции смешивания | JET FILLER JET FILLER HARDENER JET FILLER CATALYST 2K UNIVERSAL THINNER | По объему | По весу |
|  |  | 4 1 1 10% | 100 12 15 6 |
| Вязкость | 22-24 сек., DIN 4/20oC, |  |  |
| Жизнеспособность | 45 мин при 20oC |  |  |
| Оборудование | Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP 1,6÷1,8 мм Давление на входе: 2.0 – 2.5 бар |  |  |
| Нанесение | 2 100% слоя толщиной 80-100 µm за слой перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя. |  |  |
| Выдержка 20⁰С | Между слоями 7-10 минут |  |  |
| Сушка | До полного высыхания: 20⁰С –1,5-2 часа 60⁰С – 20 минут |  |  |
| ИК сушка короткие волны 60⁰С на поверхности | 15 минут |  |  |
| Шлифование | Сухое шлифование производить абразивом Р320-Р500, мокрое шлифование Р800 – Р1000. |  |  |
| Техника безопасности | Во время работы с продуктами 2K необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы. |  |  |