**341.1003/341.1004 SOLID KS (1000 мл) антигравийное средство под пистолет, цвет: серый/черный**

**Описание:**

Антигравийное покрытие на основе синтетических смол и каучука для долговременной защиты от воздействия мелких камней элементов автомобиля, таких как днище, ниши автомобильных крыльев, порогов. Продукт наносится без разбрызгивания и потеков, после высыхания образует прочное эластичное покрытие, обладает хорошей адгезией к различным поверхностям, может окрашиваться после высыхания, обеспечивает хорошее шумопоглощение.

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка поверхности | Поверхность перед нанесением обработать абразивом Р-240-Р320 |
| Очистка поверхности | Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона **SOLID SILICON CLEANER** |
| Пропорции смешивания | Продукт готов к применению и не требует разбавления.  Необходимо перемешать продукт, переворачивая емкость в вертикальной плоскости в течение не менее 1 минуты. |
| Вязкость | 48-52 сек., DIN 4/20oC, |
| Нанесение | Оборудование Распылитель дня нанесения антигравийных покрытий.  Давление нанесения 3-4 бар  Расстояние до детали 15-25 см |
| Сушка | До полного высыхания: 20⁰С – 1 час |
| Техника безопасности | Во время работы с продуктами необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.  Помещения должны хорошо проветриваться.  Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работ |