**SOLID СAVITI WAX**

Антикоррозионное средство для обработки скрытых полостей.

**Артикул товара:** 343.1001

# ОПИСАНИЕ:

**343.1001 SOLID CAVITY WAX** антикоррозионное средство для внутренних полостей, композиция на основе природных и синтетических пленкообразователей, ингибиторов коррозии, функциональных добавок и органического растворителя без запаха.

**SOLID CAVITY WAX,** предназначен для защиты скрытых полостей (дверных панелей, боковин кузова, лонжеронов и т.д.). Покрытие отлично защищает металлические поверхности от коррозии, воздействия антиобледенительных реагентов, электролитов. Не воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик и резину.

**SOLID CAVITY WAX,** образует полутвердое эластично-упругое покрытие от светло-янтарного до коричневого цвета.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Температурный интервал эксплуатации покрытия от -60°С до +120°С

Плотность при 20°С 880 кг/м3

Рекомендуемая толщина сухого покрытия 80 мкм

Теоретический расход для рекомендуемой толщины покрытия 6,2 м2/л

Массовое содержание нелетучих компонентов 50 %

Высыхание до степени 3 при температуре 20°С 24 часа

Содержание летучих органических компонентов (VOC) 440 г/л

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

Обрабатываемая поверхность перед нанесением **SOLID CAVITY WAX** должна быть предварительно очищена от грязи, ржавчины, отслоившейся краски, обезжирена и высушена. Для обезжиривания рекомендуется использовать SOLID CLEANER.

**НАНЕСЕНИЕ:**

**SOLID CAVITY WAX,** поставляется в готовом виде и не требует разбавления и размешивания. Наносится с помощью антигравийного пистолета методом пневматического распыления давлением 2,0 – 3,5bar. В скрытые полости и труднодоступные места материал наносится с помощью специального зонда. Так же возможно нанесение кистью. Допускается наносить **SOLID CAVITY WAX** на предварительно загрунтованную поверхность, предварительно проверив совместимость покрытий. Температурный режим при нанесении и сушке от +10ºС до +30ºС.

**ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:**

Для промывки оборудования и инструмента использовать растворитель для промывки оборудования.

**SOLID CAVITY WAX** хранится в герметичной таре в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не выше + 35ºС. В случае замерзания рекомендуется перед применением выдерживать емкости с продуктом в помещении до достижения температуры продукта +10 +30ºС.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Все работы по нанесению **SOLID CAVITY WAX** должны проводиться в помещениях, снабженных вентиляцией. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускать контакта **SOLID CAVITY WAX** с источниками воспламенения.

**СРОК ГОДНОСТИ:**

В закрытой упаковке, 24 месяца со дня изготовления.