SOLID CAVITY WAX

Антикоррозионное средство для обработки скрытых полостей 650 мл. в аэрозоли.

Артикул товара: 344.2650

ОПИСАНИЕ:

SOLID CAVITI WAX, композиция на основе природных и синтетических пленкообразователей, ингибиторов коррозии, функциональных добавок и органического растворителя без запаха.

SOLID CAVITI WAX, предназначен для защиты скрытых полостей (дверных панелей, боковин кузова, лонжеронов и т.д.). Покрытие отлично защищает металлические поверхности от коррозии, воздействия антиобледенительных реагентов, электролитов. Не воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик и резину.

SOLID CAVITI WAX, образует полутвердое эластично-упругое покрытие светло-янтарного цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температурный интервал эксплуатации покрытия                              от -60°С до +105°С

Рекомендуемая толщина сухого покрытия                                            50 мкм

Теоретический расход для рекомендуемой толщины покрытия         144г/ м2

Массовое содержание нелетучих компонентов                                    30 %

Высыхание до степени 3 при температуре 20°С                                   24 часа

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность перед нанесением SOLID CAVITI WAX должна быть предварительно очищена от грязи, ржавчины, отслоившейся краски, обезжирена и высушена. Для обезжиривания рекомендуется использовать SOLID CLEANER.

НАНЕСЕНИЕ:       Перед нанесением, тщательно встряхнуть баллон.

SOLID CAVITI WAX, Допускается наносить SOLID CAVITI WAX на предварительно загрунтованную поверхность, предварительно проверив совместимость покрытий. При нанесении на металл, следить, чтобы температура поверхности превышала минимум на 3ºС точку росы.  Температурный режим при нанесении и сушке от +10ºС до +30ºС.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Для промывки оборудования и инструмента использовать растворитель для промывки оборудования.

SOLID CAVITI WAX хранится в герметичной таре в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от -30ºС и до + 30ºС и влажности не более 80%. В случае замерзания рекомендуется перед применением выдерживать емкости с продуктом в помещении до достижения температуры продукта +10 +30ºС.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Все работы по нанесению SOLID CAVITI WAX должны проводиться в помещениях, снабженных вентиляцией,  с использованием средств индивидуальной защиты. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускать контакта SOLID CAVITI WAX с источниками воспламенения.

СРОК ГОДНОСТИ:

В закрытой упаковке, 24 месяца со дня изготовления.