**SOLID 1350 FOAM TAPE**

13.13500 SOLID 1350 FOAM TAPE Валики для проёмов, D 13мм\*50м (10шт\*5м)

**Артикул товара:** 13.13500

# ОПИСАНИЕ:

Поролоновые эластичные валики для проёмов SOLID1350 FOAM TAPE. Валик белого цвета с клеевым слоем для маскировки дверных проемов, щелей автомобиля перед окраской Ø13мм Х 50м. Предотвращают возникновение острого края лака, а так же большой зоны опыла.

|  |  |
| --- | --- |
| Состав | Полиуретановый поролон «Estrowy», клей PSA |
| Цвет | Белый |
| Плотность | 24 –27 кг/м3 |
| Жесткость 40% | 3,4 –4,6 кПа |
| Стойкость к растягиванию | >140 кПа |
| Относительное удлинение при срыве | >250% |
| Прочность на деформацию | < 20 % |

# ПРИМЕНЕНИЕ:

# Поверхность, на которой будет применяться поролоновый валик, следует старательно очистить, осушить, а также обезжирить. Прижать валик клеевым слоем к поверхности, не натягивая на углах и изгибах детали. После окончания работ, отклеить плавным движением, без рывков и резких движений.

# СВОЙСТВА:

# Индивидуально подобранный состав клея.

# Устойчив к воздействию температур до 90ᴼС.

**СПОСОБ ХРАНЕНИЯ:**

12 месяцев в фабричной, закрытой упаковке, в холодном и сухом месте при температуре от + 10°C до + 25°C.

Продукт не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.