**342.1004 SOLID UBS (1000 мл) - антикоррозионное средство под пистолет, цвет: черный**

**ХАРАКТЕРИСТИКА:**

Антикоррозионное средство на основе битумов. Обеспечивает долговременное эластичное защитное покрытие. Идеально подходит для антикоррозионной обработки днища автомобиля, колесных арок. Может также использоваться для шумоизоляции. Быстро сохнет. Образует упругое, толстослойное покрытие.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:**

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена, обезжирена и высушена. Тщательно встряхивать баллон в течение 3-х минут, наносить при температуре от +15°С до +30°С.

**ВНИМАНИЕ!** Не наносить на части двигателя, выхлопной системы, трансмиссии и подвески (приводы, пыльники, карданные валы, амортизаторы и т.д.)! **Покрытие не окрашиваемое.**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка поверхности | Поверхность перед нанесением обработать абразивом Р-240-Р320 |
| Очистка поверхности | Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона **SOLID SILICON CLEANER** |
| Пропорции смешивания | Продукт готов к применению и не требует разбавления.  Необходимо перемешать продукт, переворачивая емкость в вертикальной плоскости в течение не менее 1 минуты. |
| Вязкость | 52-54 сек., DIN 4/20oC, |
| Нанесение | Оборудование Распылитель дня нанесения антигравийных покрытий.  Давление нанесения 3-4 бар  Расстояние до детали 15-25 см |
| Техника безопасности | Во время работы с продуктами необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.  Помещения должны хорошо проветриваться.  Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работ |