SOLID UNDERBODY PROTECT

Антикоррозионное средство для обработки днища

Артикул товара: 343.1002

ОПИСАНИЕ:

SOLID UNDERBODY PROTECT представляет собой композицию на основе природных и синтетических пленкообразователей, наполнителей, ингибиторов коррозии и функциональных добавок в органическом растворителе без запаха.

SOLID UNDERBODY PROTECT предназначен для защиты днища автомобиля. Покрытие отлично защищает днище автомобиля от коррозии, воздействия влаги, антиобледенительных реагентов, абразивного износа. Обеспечивает дополнительную шумоизоляцию кузова транспортного средства. Не воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик и резину. SOLID UNDERBODY PROTECT образует полутвердое,  эластично-упругое матовое покрытие черного цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температурный интервал эксплуатации покрытия                            от -60°С до +120°

Рекомендуемая толщина сухого покрытия                                       250 мкм

Теоретический расход для рекомендуемой толщины покрытия     2,2 м2/л

Массовое содержание нелетучих компонентов                                 55 %

Высыхание до степени 3 при температуре 20°С                               24 часа

Содержание летучих органических компонентов (VOC)                450 г/л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность перед нанесением SOLID UNDERBODY PROTECT должна быть предварительно очищена от грязи, ржавчины, отслоившейся краски, обезжирена и высушена. Для обезжиривания рекомендуется использовать SOLID CLEANER.

НАНЕСЕНИЕ:

SOLID UNDERBODY PROTECT поставляется в готовом виде и не требует разбавления. Наносится с помощью антигравийного пистолета методом пневматического распыления давлением 2,0 – 3,5bar. Так же возможно нанесение кистью. Допускается наносить SOLID UNDERBODY PROTECT на предварительно загрунтованную поверхность, предварительно проверив совместимость покрытий. Температурный режим при нанесении и сушке от +10ºС до +30ºС.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Для промывки оборудования и инструмента использовать растворитель для промывки оборудования.

SOLID UNDERBODY PROTECT хранится в герметичной таре в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не выше + 35ºС. В случае замерзания рекомендуется перед применением выдерживать емкости с продуктом в помещении до достижения температуры продукта +10 +30ºС.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Все работы по нанесению SOLID UNDERBODY PROTECT должны проводиться в помещениях, снабженных вентиляцией. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускать контакта  SOLID UNDERBODY PROTECT с источниками воспламенения.

СРОК ГОДНОСТИ:

В закрытой упаковке, 24 месяца со дня изготовления.