**SOLID KS 1010**

Антигравийное средство под пистолет

**Артикул:** 310.1010 SOLID 1010 KS (1кг) - антигравийное средство под пистолет, цвет: серый

**Артикул:** 311.1110 SOLID 1010 KS (1кг) - антигравийное средство под пистолет, цвет: черный

**КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА:**

Антигравий **KS 1010**

**ОПИСАНИЕ:**

 SOLID 1010 KS антигравий, представляющий собой смесь синтетических плёнкообразователей, наполнителей, ингибиторов коррозии, органических растворителей и функциональных добавок.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:**

 Предназначен для защиты нижней части кузова, наиболее подверженной агрессивному абразивному воздействию песка, щебня, гравия.

Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля.

|  |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики: **Внешний вид:** Эластично-упругое покрытие, гладкое или структурированное |  |
| **Цвет:** Чёрный, серый, белый |  |
| **Массовая доля нелетучих веществ, % :** не менее 55 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Рекомендуемая толщина и теоретический расход:Толщина сухого слоя, мкм  | Толщина мокрого слоя, мкм  | Теоретический расход, г/м2  |
| 150-250  | 370-610  | 450-700  |

|  |  |
| --- | --- |
|  Время высыхания однослойного покрытия при толщине сухого слоя 150 мкм:Степень высыхания  | Температура  |
| +20°С  |
| До степени 3, час, не более  | 2  |

 Подготовка поверхности:

Все поверхности перед нанесением материала **KS 1010** должны быть очищены от грязи, ржавчины, старого антикоррозионного покрытия, обезжирены и высушены. Для обезжиривания рекомендуется использовать обезжириватель Solid Silicon Cleaner.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала **KS 1010** температура поверхности, окружающей среды и самого материала не должна быть ниже плюс 10°С и выше плюс 30°С. Влажность воздуха на более 75%.

Рекомендации по применению:

Материал **KS 1010** наносят антигравийным пистолетом с давлением 2,0 -6, 0 атм.

Перед нанесением рекомендуется встряхнуть баллон.

Упаковка, транспортирование и хранение:

Упаковку материала **KS 1010** производят в металлические баллоны емкостью 1.1 л.

По согласованию с потребителем допускается использование прочих видов упаковки.

Материал должен храниться в герметичной таре завода-изготовителя в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не ниже минус 30°С и не выше плюс 30°С. В холодное время года рекомендуется перед применением выдерживать тару с продуктом в помещении до достижения температуры материала в пределах от плюс 10°С до плюс 30°С.

**Гарантийный срок хранения KS 1010 под пистолет составляет 24 месяца со дня изготовления.**

Меры безопасности:

При применении материала должны строго соблюдаться требования стандартов по технике безопасности работ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.