331.0961\ 331.0963\ 331.0964\ 331.2504\ 331.3003 SOLID 2K ACRYL

2-компонентный акриловый грунт, цвет серый, черный, белый

331.0961(800+160мл) белый, 331.0963(800+160мл) серый, 331.0964(800+160мл) черный, 331.2504(2500+500мл)черный, 331.3003(2500+500мл)серый

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Грунт-наполнитель SOLID SOLID 2K ACRYL

Отвердитель SOLID 2K ACRYL HARDENER

Разбавитель SOLID 2K THINNER

ХАРАКТЕРИСТИКА

Двухкомпонентный акриловый грунт 2K Acryl 5+1. Используется для ремонтной окраски транспортных средств. Является универсальным продуктом для различных видов ремонта. Преимущества продукта:

- хорошая наполнительная способность;

- легкость в обработке;

- короткое время сушки;

- высокая межслойная адгезия.

Применяется для окончательного выравнивания поверхности, для заполнения небольших пор и шлифовальных рисок. Подходит для всех существующих видов эмалей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Продукт обладает очень хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Можно наносить на:

Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные. Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты  (GFK/GRP). Полиэфирные шпатлевки. Эпоксидные грунты. Реактивные грунты. Изолирующие грунты. Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.

Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия.

На стальные и оцинкованные поверхности предварительно должен быть нанесен антикоррозионный протравливающий грунт. Старое лакокрасочное и ремонтное покрытие предварительно должно быть обработано  абразивом Р-240

НАНЕСЕНИЕ

Наносится в 2-3 полных слоя с межслойной выдержкой 5-10 минут. Важно: перед нанесением последующего  слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя.

ОБРАБОТКА

Перед нанесением последующих декоративных покрытий требуется шлифование. Сухое шлифование производить абразивом Р240-Р500, мокрое шлифование Р800 – Р1000.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок хранения: 18 месяцев с момента изготовления

Плотность продукта: 1,52-1,56 кг/л

Теоретическая укрывистость: 4,5 м²/л слой 100мкм

Содержание органических летучих веществ: 450 г/л

Цвет: серый, черный, белый степень блеска: матовый

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

| Подготовка поверхности | Поверхность перед нанесением обработать абразивом Р-240 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистка поверхности | Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона SOLID SILICON CLEANER |  |  |
| Пропорции смешивания | SOLID 2K ACRYL SOLID 2K ACRYL HARDENER 2K UNIVERSAL THINNER | По объему | По весу |
|  |  | 5 1 10% | 100 13 12 |
| Вязкость | 48-52 сек., DIN 4/20oC, |  |  |
| Жизнеспособность | 45 мин при 20oC |  |  |
| Оборудование | Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP 1,6÷1,8 мм Давление на входе: 1,5 – 2.0 бар |  |  |
| Нанесение | 2-3 100% слоя общей толщиной до 140-240 µm сухого слоя перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя. |  |  |
| Выдержка 20⁰С | Между слоями 10 минут |  |  |
| Сушка | До полного высыхания: 20⁰С – 4 часа 60⁰С – 45 минут |  |  |
| ИК сушка короткие волны 60⁰С на поверхности | 12-15 минут для толщины до 100 µm |  |  |
| Шлифование | Сухое шлифование производить абразивом Р240-Р500, мокрое шлифование Р800 – Р1000. |  |  |
| Техника безопасности | Во время работы с продуктами 2K необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работ |  |  |