334.1020.1 - 334.1020.2 SOLID FULLER HS

2-компонентный акриловый грунт, цвет серый

334.1020.1 SOLID PREMIUM FULLER HS - (1000 мл) -  грунт-наполнитель 5:1 (комп.), цв: серый

334.1020.2 SOLID HARDENER PREMIUM FULLER HS (200 мл) отв к грунту-наполнителю 5:1.

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Грунт-наполнитель SOLID FULLER HS

Отвердитель SOLID FULLER HS HARDENER

Разбавитель SOLID 2K THINNER

ХАРАКТЕРИСТИКА

Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель Fuller HS 5+1. Применяется для промышленной и ремонтной окраски транспортных средств. Является универсальным продуктом для различных видов ремонта. Может наноситься на поверхности из стали.

Преимущества продукта:

- очень высокая наполнительная способность;

- чрезвычайно легок в обработке;

- короткое время сушки;

- характеризуется высоким сухим остатком.

Применяется для окончательного выравнивания поверхности, для заполнения небольших пор и шлифовальных рисок. Подходит для всех существующих видов эмалей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Продукт обладает очень хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Можно наносить на:

Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные. Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты  (GFK/GRP). Полиэфирные шпатлевки. Эпоксидные грунты. Реактивные грунты. Изолирующие грунты. Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.

Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия.

На стальные и оцинкованные поверхности предварительно должен быть нанесен антикоррозионный протравливающий грунт. Старое лакокрасочное и ремонтное покрытие предварительно должно быть обработано  абразивом Р-240

НАНЕСЕНИЕ

Наносится в 2-3 полных слоя с межслойной выдержкой 5-10 минут. Важно: перед нанесением последующего  слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя.

ОБРАБОТКА

Перед нанесением последующих декоративных покрытий требуется шлифование. Сухое шлифование производить абразивом Р240-Р500, мокрое шлифование Р800 – Р1000.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок хранения: 12 месяцев с момента изготовления

Плотность продукта: 1,58 кг/л

Теоретическая укрывистость: 3-4 м²/л слой 100мкм

Содержание органических летучих веществ: 538 г/л

Цвет: серый, степень блеска: матовый

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

| Подготовка поверхности | Поверхность перед нанесением обработать абразивом Р-240 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистка поверхности | Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона SOLID SILICON CLEANER |  |  |
| Пропорции смешивания | FULLER HS FULLER HS HARDENER 2K UNIVERSAL THINNER | По объёму | По весу |
|  |  | 5 1 15-20% | 100 16 21-28 |
| Вязкость | 30-50 сек., DIN 4/20oC, |  |  |
| Жизнеспособность | 1 ч. при 20oC |  |  |
| Оборудование | Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP 1,6÷2,0 мм Давление на входе: 2.0 – 2.5 бар |  |  |
| Нанесение | 2-3 100% слоя общей толщиной до 150-300 µm сухого слоя перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя. |  |  |
| Выдержка 20⁰С | Между слоями 5-10 минут |  |  |
| Сушка | До полного высыхания: 20⁰С – 3-4 часа 60⁰С – 25 минут |  |  |
| ИК сушка короткие волны 60⁰С на поверхности | 15-20 минут для толщины до 150-250 µm |  |  |
| Шлифование | Сухое шлифование производить абразивом Р240-Р500, мокрое шлифование Р800 – Р1000. |  |  |
| Техника безопасности | Во время работы с продуктами 2K необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работ |  |  |