**SOLID 1000/1040 MASKING TAPE**

Маскирующая лента на бумажной основе

**Артикул:**

1000.1019; 1000.1025; 1000.1038; 1000.1050

**Артикул:**

1040.1019; 1040.1025; 1040.1038; 1040.1050

**Название 1000:**

1000.1019 SOLID 1000 Маскирующая лента 19 мм х 50 м (110⁰С) коричневая

1000.1025 SOLID 1000 Маскирующая лента 25 мм х 50 м (110⁰С) коричневая

1000.1038 SOLID 1000 Маскирующая лента 38 мм х 50 м (110⁰С) коричневая

1000.1050 SOLID 1000 Маскирующая лента 50 мм х 50 м (110⁰С) коричневая

**Название 1040:**

1040.1019 SOLID 1040 Маскирующая лента 19 мм х 40 м (110⁰С) коричневая

1040.1025 SOLID 1040 Маскирующая лента 25 мм х 40 м (110⁰С) коричневая

1040.1038 SOLID 1040 Маскирующая лента 38 мм х 40 м (110⁰С) коричневая

1040.1050 SOLID 1040 Маскирующая лента 50 мм х 40 м (110⁰С) коричневая

**ХАРКЕТЕРИСТИКИ МАЛЯРНОЙ ЛЕНТЫ:**

Малярная лента SOLID 1000/1040 MASKING TAPE это: клейкая лента на бумажной основе, с одной стороны на которую нанесён каучуковый клеевой слой.

Клеевой состав малярной ленты подобран SOLID 1000/1040 MASKING TAPE таким образом, чтобы после удаления ленты не оставалось следов. Малярная лента SOLID 1000/1040 MASKING TAPE обладает термостойкостью до 110°С в зависимости от условий и требований производства. Плотность бумаги малярной ленты SOLID 1000/1040 MASKING TAPE 65г/м; общая толщина 139 мкм; продольное растяжение 3,5 кг/см; растяжения на обрыв 7%; адгезия к металлу 290 г/см; термостойкость до 110°C/ от 20 до 30мин; намотка 40м и 50м.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:**

Малярная лента SOLID 1000/1040 MASKING TAPE предназначена для защиты металлических, резиновых, стеклянных и хромированных изделий при окраске с распылением и последующей сушке в окрасочно-сушильной камере.