**SOLID 100 UNI**

Наполнительная полиэфирная шпатлевка.

Артикул: 010.1010 SOLID 100 UNI (фасовка 1000 гр.) 010.1018 SOLID 100 UNI (фасовка 1800 гр.)

**КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА**

Шпатлевка **Solid 100 UNI**

Отвердитель для полиэфирной шпатлевки

**ОПИСАНИЕ**

2К полиэфирная шпатлевка. Применяется для ремонта и восстановления различных поверхностей. Характеризуется коротким временем сушки.

Может наноситься при температуре не ниже +10ᴼС.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Продукт обладает очень хорошей̆ адгезией̆ к поверхностям различного рода. Можно наносить на:

* сталь;
* алюминий и оцинкованные поверхности;
* отшлифованное заводское покрытие;
* отшлифованное ремонтное покрытие;
* дерево.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

При машинном способе обработки должна быть использована ротационно-вибрационная машинка с ходом эксцентрика 6-10мм и твердым шлифовальным диском (для более точного выведения плоскости). Градация абразива — Р80-Р150.

При ручной̆ обработке необходимо использовать абразивы градаций Р80-Р180.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Срок хранения: 12 месяцев с момента изготовления

Плотность 1,845 кг/л

Цвет: бежевый, степень блеска: матовый

VOC для смеси = 4 г/л.

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

**ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА**

|  |  |
| --- | --- |
|  Подготовка поверхности | Поверхность перед нанесением обработать абразивом Р80-Р120, периферийные участки обработать Р150-Р220.На термопластичные покрытия предварительно нанести грунт **SOLID EPOXI PRIMER**, высушить и обработать абразивом Р220. |
|  Очистка поверхности | Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона **SOLID SILICON CLEANER**  |
|  Пропорции смешивания | **100 UNI** Отвердитель для полиэфирной шпатлевки | По весу:1002 |
| Перемешивание | Компоненты перемешать до получения однородной смеси. |
|  Время нанесения | Наносить шпателем. Время нанесения после смешивания с отвердителем 4-5 минут при 20⁰С. |
|  Сушка | 25 минут при 20⁰С5 минут при 60⁰СТемпература ниже 20⁰С значительно увеличивает время отверждения. |
| ИК сушка короткие волны 60⁰С на поверхности | 5-10 минут |
| Шлифование | Сухое шлифование Р80-Р220 |
| Техника безопасности | Во время работы с полиэфирными шпатлевками необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.Помещения должны хорошо проветриваться.Инструмент следует очищать сразу же после окончания работы. |
| Примечания | Запрещено превышать рекомендуемые пропорции отвердителя!Минимальная температура, при которой можно наносить продукт 10⁰СПосле каждого использования контейнеры с материалом необходимо плотно закрыть. Отвердитель беречь от перегревания. |