**SOLID CLASSIC WET-ON-WET FULLER**

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА:**

Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель 3:1 для окраски деталей.

# АРТИКУЛ ПРОДУКТА:

7501.0250 (750+250) серый

7502.0250 (750+250) чёрный

7503.0250 (750+250) белый

# КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА:

Грунт-наполнитель SOLID WET-ON-WET FULLER

Отвердитель SOLID WET-ON-WET FULLER HARDENER

Разбавитель SOLID 2K THINNER

**ОПИСАНИЕ:**

**SOLID WET-ON-WET FULLER**Двухкомпонентный грунт-наполнитель 3:1. Применяется как для промышленной, так и для ремонтной окраски новых или восстановленных деталей методом «мокрый по мокрому; как грунт-наполнитель; грунт изолятор».

Содержит антикоррозионные добавки, защищает от коррозии места, прошлифованные до голого металла.

Изолирует проблемные подложки предотвращает разрушение ранее нанесенных лакокрасочных покрытий неустойчивых к целлюлозным или другим агрессивным растворителям. Хорошо растекается, легко шлифуется

|  |
| --- |
| Быстро сохнет, обладает высоким сухим остатком, легко наносится, может быть окрашен любыми типами 1к и 2к эмалями без предварительного шлифования. |

После нанесения имеет гладкую поверхность без образования шагрени.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

Продукт обладает очень хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Можно наносить на:

-сталь,

-оцинкованная сталь,

-алюминий,

-пластик,

-старое ЛКП

-электрофорезные покрытия,

-полиэфирные шпатлевки,

-отшлифованное заводское покрытие

-отшлифованное ремонтное покрытие.

Старое лакокрасочное и ремонтное покрытие предварительно должно быть обработано абразивом Р-320

- Допускается нанесение на голый металл (сталь) при необходимости;

- Данный вид грунта не наносится на фосфатные (кислотные) подложки;

- Запрещено при работе с грунтом использовать такие растворители, как Р645, Р646 и т.д.

Рекомендуем пользоваться продуктами одной линейки.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**Срок хранения:** 18 месяцев с момента изготовления

**Плотность продукта:** 1,55 кг/л

**Теоретическая укрывистость**: 12м²/л

**Содержание органических летучих веществ:** 540 г/л **Цвет:** белый, серый, черный,

**Степень блеска:** матовый

**НАНЕСЕНИЕ:**

Наносится в 2-3 слоя с межслойной выдержкой 5-10 минут.

Для избежания перепылов нанесение следует начинать с торцов детали и затем уже переходить к основной поверхности.

**ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка поверхности | Поверхность перед нанесением обработать абразивом Р-320, торцы и труднодоступные места абразивной губкой super fine | | |
| Очистка поверхности | Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона **SOLID SILICON CLEANER** | | |
| Пропорции смешивания | **CLASSIC WET-ON-WET FULLER**  **CLASSIC WET-ON-WET FULLER HARDENER**  **2K UNIVERSAL THINNER** | По объему | По весу |
| 3  1  0-20% | 100  20.5  11,5 |
| Вязкость | 22-25 сек., DIN 4/20oC, | | |
| Жизнеспособность | До 40 мин при 20oC | | |
| Оборудование | Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP 1.5÷1.8 мм  Давление на входе: 1.5 – 2.2 бара | | |
| Нанесение | 2-3 слоя. Толщина сухого слоя 80 µm | | |
| Выдержка 20⁰С | Между слоями 5-10 минут | | |
| Сушка | |  | | --- | | 20⁰С 2-3 часа  60⁰С 15-20 мин  Температура ниже 20oC значительно увеличивает время отверждения | | | |
| Шлифование | |  | | --- | | **Сухое шлифование:**  Машинное шлифование: P360÷P500.  Шлифование вручную: P 320÷P500.  **Шлифование с водой:**  Шлифование вручную: P600÷P1000. | | | |
| Техника безопасности | Во время работы с продуктами 2K необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.  Помещения должны хорошо проветриваться.  Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы. | | |

* Не использовать активированный продукт по истечении времени жизнеспособности, не разбавлять загустевший материал.
* Не смешивать активированный материал с неактивированным.
* Не превышать рекомендуемой толщины покрытия.
* Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.
* Плотно закрывать емкости с материалами.