**SOLID LIQUID LOCKERS**

Защита от коррозии арок колес

Артикул товара: 343.1003

# ОПИСАНИЕ:

**ЖИДКИЕ ПОДКРЫЛКИ SOLID LIQUID LOCKERS** представляет собой композицию на основе битума, бутадиен-стирольного каучука, армирующих наполнителей и функциональных добавок в органических растворителях, черного цвета.

Предназначен для защиты арок колес автомобиля от механического воздействия песка и щебня. Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля. Поставляется в баллонах под пистолет.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Рекомендуемая толщина сухого покрытия 500 мкм

Теоретический расход для рекомендуемой толщины покрытия 1,2 м2/л

Плотность при температуре 20°С 1100 кг/м3

Массовое содержание нелетучих компонентов 60 %

Высыхание при температуре 20°С 24 часа

Содержание летучих органических компонентов (VOC) 440 г/л

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

Обрабатываемая поверхность перед нанесением **SOLID LIQUID LOCKERS** должна быть предварительно очищена от грязи, ржавчины, отслоившейся краски, обезжирена и высушена. Для обезжиривания рекомендуется использовать SOLID CLEANER.

**НАНЕСЕНИЕ:**

**SOLID LIQUID LOCKERS** поставляется в готовом виде и не требует разбавления. Наносится с помощью антигравийного пистолета методом пневматического распыления давлением 2,0 – 3,5bar. Так же возможно нанесение кистью. Температурный режим при нанесении и сушке от +10ºС до +30ºС.

**ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:**

Для промывки оборудования и инструмента использовать растворитель для промывки оборудования.

**SOLID LIQUID LOCKERS** хранится в герметичной таре в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не выше + 35ºС. В случае замерзания рекомендуется перед применением выдерживать емкости с продуктом в помещении до достижения температуры продукта +10 +30ºС.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Все работы по нанесению **SOLID LIQUID LOCKERS** должны проводиться в помещениях, снабженных вентиляцией. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускать контакта **SOLID LIQUID LOCKERS** с источниками воспламенения.

**СРОК ГОДНОСТИ:**

В закрытой упаковке, 24 месяца со дня изготовления.