**SOLID CAVITY WAX**

Антикоррозионное средство для обработки скрытых полостей 650 мл. в аэрозоли.

Артикул товара: 344.2650

# ОПИСАНИЕ:

**SOLID CAVITI WAX,** композиция на основе природных и синтетических пленкообразователей, ингибиторов коррозии, функциональных добавок и органического растворителя без запаха.

**SOLID CAVITI WAX,** предназначен для защиты скрытых полостей (дверных панелей, боковин кузова, лонжеронов и т.д.). Покрытие отлично защищает металлические поверхности от коррозии, воздействия антиобледенительных реагентов, электролитов. Не воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик и резину.

**SOLID CAVITI WAX,** образует полутвердое эластично-упругое покрытие светло-янтарного цвета.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Температурный интервал эксплуатации покрытия от -60°С до +105°С

Рекомендуемая толщина сухого покрытия 50 мкм

Теоретический расход для рекомендуемой толщины покрытия 144г/ м2

Массовое содержание нелетучих компонентов 30 %

Высыхание до степени 3 при температуре 20°С 24 часа

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

Обрабатываемая поверхность перед нанесением **SOLID CAVITI WAX** должна быть предварительно очищена от грязи, ржавчины, отслоившейся краски, обезжирена и высушена. Для обезжиривания рекомендуется использовать SOLID CLEANER.

**НАНЕСЕНИЕ:**  **Перед нанесением, тщательно встряхнуть баллон.**

**SOLID CAVITI WAX,** Допускается наносить **SOLID CAVITI WAX** на предварительно загрунтованную поверхность, предварительно проверив совместимость покрытий. При нанесении на металл, следить, чтобы температура поверхности превышала минимум на 3ºС точку росы. Температурный режим при нанесении и сушке от +10ºС до +30ºС.

**ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:**

Для промывки оборудования и инструмента использовать растворитель для промывки оборудования.

**SOLID CAVITI WAX** хранится в герметичной таре в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от -30ºС и до + 30ºС и влажности не более 80%. В случае замерзания рекомендуется перед применением выдерживать емкости с продуктом в помещении до достижения температуры продукта +10 +30ºС.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Все работы по нанесению **SOLID CAVITI WAX** должны проводиться в помещениях, снабженных вентиляцией, с использованием средств индивидуальной защиты. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускать контакта **SOLID CAVITI WAX** с источниками воспламенения.

**СРОК ГОДНОСТИ:**

В закрытой упаковке, 24 месяца со дня изготовления.