SOLID 1K PLASTIC PRIMER

Артикул: 336.0520 SOLID 1K PLASTIC PRIMER Грунт адгезионный для пластика в аэрозоли 520 мл (бесцветный)

Количество в коробке: 12 штук

Характеристика:

Универсальный адгезионный однокомпонентный прозрачный грунт в аэрозоли, для полипропилена (ABS, PA, PBT, PP, PP-EPDM, ПВХ) и других видов пластиков (кроме полиэтилена PE). Так же обладает превосходной адгезией к старым, не заматированным ЛКП. Прост в применении, характеризуется коротким временем сушки, высокой адгезией. Применяется в версии «мокрый по мокрому». Может быть окрашен всеми типами грунтов, акриловыми и базовыми эмалями.

Существенно сокращает время подготовки детали к окраске:

    - Не требует предварительного шлифования поверхности детали.

    - Не требует последующей обработки.

    - Способ нанесения «Мокрый по мокрому»

Использование

Грунт имеет превосходную адгезию к многим субстратам (кроме полиэтилена).  Грунт может быть нанесен на следующие поверхности:

    - Бампера автомобильные, молдинги, накладки, корпуса зеркал, спойлеры, другие пластиковые детали.

    - Не шлифованное заводское OEM покрытие

    - Вспененный полипропилен (ЕРР)

    - Пластиковые трубы

    - Авто-авиамодели

    - Пластиковые детали мебели

Применение продукта:

Перед нанесением грунта SOLID 1K PLASTIC PRIMER рекомендуется тщательно очистить окрашиваемую поверхность от пыли, грязи, влаги и масел. Абразивная обработка поверхности или термическое воздействие не требуются.

Наносится 1+1 50-70% равномерный слой. Нанесение последующих покрытий через 20 минут при 20⁰.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность: 0,88-0,89 г/л  Срок хранения: 24 месяца с момента изготовления  Цвет: прозрачный

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

| Подготовка поверхности | Не требуется предварительное шлифование |
| --- | --- |
| Очистка поверхности | Поверхность обработать очистителем силикона SOLID PROFESSIONAL SILICON CLEANER |
| Пропорции смешивания | Готов к применению |
| Вязкость | 13-14сек., DIN 4/20oC, |
| Оборудование | Перед применением, тщательно встряхнуть баллон |
| Нанесение | 1+1 50-70% слоя общей толщиной до 5-7µm сухого слоя |
| Выдержка 20⁰С | Между слоями 10 минут Перед нанесением финишных отделочных покрытий 20 минут, но не более 24ч. |
| Сушка | Полная полимеризация по истечении 24 часов |
| Техника безопасности | Во время работы с продуктами 2K необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы. |