SOLID 2K ACRYL

2-компонентный акриловый грунт, цвет серый, черный, белый

Артикул и наименование:

336.0817.02 SOLID 2K ACRYL GREY (800+160мл) - наполнительный грунт 5+1, цвет: серый (в комп. с отвердит.)

336.0818.03 SOLID 2K ACRYL BLACK (800+160мл) - наполнительный грунт 5+1, цвет: чёрный (в комп. с отвердит.)

336.0816.01 SOLID 2K ACRYL WHITE (800+160мл) - наполнительный грунт 5+1, цвет: белый (в комп. с отвердит.)

331.2504 SOLID 2K ACRYL (2500+500мл) - наполнительный грунт 5+1, цвет: чёрный (в комп. с отвердит.)

331.3003 SOLID 2K ACRYL (2500+500мл) - наполнительный грунт 5+1, цвет: серый (в комп. с отвердит.)

Под шнековую крышку 336.025002.02 SOLID2K ACRYL (2500мл) - наполнительный грунт 5+1, цвет: серый (без отвердит.)

Под шнековую крышку 336.025003.03 SOLID2K ACRYL (2500мл) - наполнительный грунт 5+1, цвет: чёрный (без отвердит.)

Под шнековую крышку 336.025001.01 SOLID2K ACRYL (2500мл) - наполнительный грунт 5+1, цвет: белый (без отвердит.)

Под шнековую крышку 336.050004.04 SOLID2K ACRYL HARDENER (500мл) - отвердитель для грунта 5+1

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА:

Грунт-наполнитель SOLID SOLID 2K ACRYL

Отвердитель SOLID 2K ACRYL HARDENER

Разбавитель SOLID 2K THINNER

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Двухкомпонентный акриловый грунт 2K Acryl 5+1. Используется для ремонтной окраски транспортных средств. Является универсальным продуктом для различных видов ремонта. Преимущества продукта:

- хорошая наполнительная способность;

- легкость в обработке;

- короткое время сушки;

- высокая межслойная адгезия.

Применяется для окончательного выравнивания поверхности, для заполнения небольших пор и шлифовальных рисок. Подходит для всех существующих видов эмалей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Продукт обладает очень хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Можно наносить на:

Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные. Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP). Полиэфирные шпатлевки. Эпоксидные грунты. Реактивные грунты. Изолирующие грунты. Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.

Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия.

На стальные и оцинкованные поверхности предварительно должен быть нанесен антикоррозионный протравливающий грунт. Старое лакокрасочное и ремонтное покрытие предварительно должно быть обработано абразивом Р-240

НАНЕСЕНИЕ:

Наносится в 2-3 полных слоя с межслойной выдержкой 5-10 минут. Важно: перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя.

ОБРАБОТКА:

Перед нанесением последующих декоративных покрытий требуется шлифование. Сухое шлифование производить абразивом Р240-Р500, мокрое шлифование Р800 – Р1000.

| Пропорции смешивания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Грунт Отвердитель Разбавитель 2K |  | По объёму |  | По массе |  |  |  |
|  |  |  | 5 1 5-15%. | 100 гр. 12,5 гр. 4-10 гр |  |  |  |
| Вязкость готовой смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN 4мм при +20оС, с |  | 20-30 |  |  |  |  |  |
| Плотность компонентов при +20ОC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунт Отвердитель |  |  | 1,52 ± 0,01 г/см³ 0,94 ± 0,01 г/см³ |  |  |  |  |  |
| Содержание летучих органических соединений (VOC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VOC 2004/42/IIB(с)(490) max. 540 g/l. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Характеристики окрасочного оборудования |  | Сопло |  |  | Давление |  |  |
|  |  |  |  | 1,6 – 2,0 мм |  |  | 2-4 бар |  |  |
|  |  | Нанесение |  | Количество слоёв |  | Межслойная выдержка, мин | Выдержка до ускоренной сушки, мин | Толщина сухого покрытия (2 слоя), мкм |  |
|  |  |  |  | 2-3 |  | 5-10 | 10-15 | 200 мкм |  |
| Рекомендуемые условия нанесения |  |  |  | температура материала и воздуха от +18 до +23ОC, относительная влажность воздуха 40 – 75% |  |  |  |  |  |
| Жизнеспособность при +20ОC не менее, ч |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Цвет |  |  |  | Белый, серый, чёрный |  |  |  |  |  |
| Фасовка |  |  |  | 800мл (1205 ± 10гр) + 160мл (150±5гр) |  |  |  |  |  |
| Фасовка |  |  |  | 2500мл (3750 ± 15гр) + 500мл (475±5гр) |  |  |  |  |  |

| Сушка |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Естественная сушка при +20ОС | 4 часа |
|  | Ускоренная сушка при +60ОС | 30 мин |
|  | ИК сушка | 15 мин |
| !!! Обязательна выдержка перед ускоренной сушкой 10-15 минут при +20ОС !!! |  |  |

Гарантий срок и условия хранения

Защищайте от замерзания, повышенной температуры, солнечного света и влаги. Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре, в сухом, прохладном месте. Рекомендуемая температура хранения и транспортировки: от +5ОС до +30ОC. Гарантийный срок хранения в нераспечатанной заводской упаковке - 24 месяца и от 12 месяцев отвердитель.